Инструкция по эксплуатации

Многофункциональный термопресс 2 в 1

с плитой 38х38 см (чашка + плита)

Назначение термопресса

При помощи термопресса осуществляет производство ассортимента сувенирных и подарочных изделий.

Вы можете наносить изображение на заготовки

( https://www.photoboom.com.ua/category/image_transfer_products ) с фотографическим качеством. 	Термопресс предназначен для переноса изображения с промежуточного носителя на одежду, керамику, дерево, стекло, металл, ткань и прочие материалы. С его помощью осуществляется печать по сублимационной, термотрансферной технологии, технологии термопереноса пленок флекс и флок, технологии прямой печати на ткани.

Перед включением термопресса, внимательно прочитайте инструкцию.

Условия хранения и эксплуатации термопресса

• Условия хранения и эксплуатации данного термопресса должны соответствовать нормальным значениям климатических факторов окружающей среды:
• Температура от 15 до 40°С
• Относительная влажность воздуха 45+80%
• Атмосферное давление 84,0 - 106,7кПа (630 - 800мм.рт.ст.)
• Тип атмосферы - условно чистая, пыль кварцевая- не более 50мкм.
• Условия эксплуатации должны соответствовать Правилам Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей до 1000В.

Внимание, во избежание поломок перед первым включением пресс должен отстоятся до температуры рабочего помещения – 18 - 25 °С (около 2 часов).

Меры безопасности при использовании термопресса

- Термопресс должен быть установлен на прочный устойчивый стол.

- Используется высокое напряжение, поэтому заземление обязательно.

- Перед первым включением термопресса проверьте отсутствие внешних механических повреждений и нарушений изоляции электрических соединений.

- Не включайте термопресс в сеть при обнаружении дефектов электрических соединений.

- Будьте внимательны. Во избежание ожогов при работе с термопрессом работы должны выполнятся в хлопчатобумажной одежде с длинным рукавом и термозащитных перчатках без резиновых вставок

- При выключении термопресса из розетки, не тяните за кабель - возьмите штекер за корпус и аккуратно достаньте из розетки.

- Следите за тем, чтобы кабель не находился в соприкосновении с острыми плоскостями и с нагретыми поверхностями, так как это может привести к нарушению его целостности.

- Используйте только исправные, рассчитанные на ток не менее 10А сетевые удлинители (сечением не менее 1 мм), переходники и тройники.

- Периодически проверяйте кабель терморпесса на предмет механических повреждений.

Внимание!

- При нагретом термопрессе не дотрагивайтесь руками к нагревательным элементам. Не ставьте на нее посторонние предметы. Не царапайте поверхность плиты (нанесён тефлоновый слой).

Характеристики данного термопресса:

- Размер плиты - 380 х 380 мм

- Напряжение - 220 В

- Мощность - 450 - 1400 Вт

- Температурный режим - 0-2200С

- Таймер - 0 - 999 секунд

- Габариты - 480 х 490 х 740 мм

- Вес - 32 кг

- Гарантия - 6 месяцев

Подготовка к работе термопресса.

- Вставить вилку в розетку 220 В.

- Включить кнопку питания. При этом на панели управления высветится текущая температура.

- Установите температуру и время термопресса, в соответствии с таблицей.

Выполнение работы на данном термопрессе

- Подключите в разъём 1 нагревательный элемент (плиту планшетного пресса или чашечный пресс)

- При помощи ручки 2 (2.1 для чашечного пресса) поднимите нагревательную плиту термопресса. Отрегулируйте давление термопресса, ослабляя или закручивая регулировочный винт 3 (3.1 для чашечного пресса)

(Внимание: При нанесении на керамическую плитку и фото стекло при большом давлении они могут треснуть, при нанесении сублимационным способом (любые заготовки) с слабым давлением теряется четкость печати)

- Включите кнопку питания 4 и убедитесь, что индикатор включения загорелся красным цветом. Установить на контроллере 5 кнопками «+» «-» нужное время и температуру (при первом нажатии кнопки ок выставляется температура, при втором время). Потребуется 5-10 минут для достижения заданной температуры.

- По достижении заданной температуры универсальный термопресс автоматически будет ее поддерживать.

- Положите объект на нижнюю плиту термопресса, поверх него бумагу с подготовленным зеркальным изображением (при нанесении на чашку - приклейте изображение на чашку при помощи термоскотча).

- Опустите нагревательную плиту (при нанесении на чашку зажмите при помощи ручки 2.1)

- Включится таймер, после окончания отсчета установленного времени прозвучит звуковой сигнал. Поднимите нагревательную плиту при помощи ручки 2 (при нанесении на чашку откройте нагревательный элемент при помощи ручки 2.1)

- Осторожно извлеките заготовку, осторожно снимите бумагу. Процесс закончен.

Рекомендации по работе с материалами

| Заготовки с покрытием для сублимации | Температура по Фаренгейту, оF | Температура по Цельсию, оС | Время, секунд |
| --- | --- | --- | --- |
| Кружка *отчёт времени после набора заданной температуры пресса с заготовкой Суммарное время для произведения качественной термосублимации на кружках 180 – 250 секунд (в зависимости от мощности пресса и массы данного керамического изделия) |  |  |  |
| Кружка белая керамическая | 330 - 360 | 170 - 180 | 180 – 230 |
| Кружка цветная (внутри, ручка, кайма) | 330 | 170 -180 | 180 – 230 |
| Кружка стеклянная (гл., мат.) | 338 | 170 | 180 – 230 |
| Кружка магическая стекло, керамика | 338 | 170 | 180 – 230 |
| Авто - Кружка металлическая | 338 | 170 | 180 – 230 |
| Кружка пластиковая | 320 | 160 | 180 – 230 |
| Тарелка *отсчёт времени после набора заданной температуры пресса с заготовкой |  |  |  |
| Тарелка керамическая (заранее разогреть) | 338 | 170 | 30 -70 * |
| Тарелка пластиковая | 320 | 160 | 110 |
| Плитка *заранее прогреть нижнюю плиту пресса с ковриком, плитка выкладывается в пресс вниз изображением. Соотношение размеров плиты пресса и размеров заготовки с временем выдержки в прессе 150 – 300 секунд и более. |  |  |  |
| Плитка керамическая | 356 | 180 | 150 - 260* |
| стеклянные фото-рамки | 356 | 180 | 180 - 300* |
| Ткань |  |  |  |
| Ткань 100 % полиэстер | 383 | 195 | 50 - 55 |
| Ткань 75 % полиэстер | 356 - 375 | 180 - 190 | 50 - 55 |
| Костер (подставка под кружку) |  |  |  |
| Костер керамический | 356 | 180 | 150 |
| Костер тканевой | 374 | 190 | 50 |
| Коврик для мыши |  |  |  |
| Коврик для мыши | 356 | 180 | 65 |
| Металл печать в прессе производиться вниз изображением |  |  |  |
| Металл “золото, серебро” глянцевый | 338 | 170 | 50 |
| Металл белый “золото, серебро” матовый | 356 - 366 | 180 - 185 | 50 |
| Пазлы |  |  |  |
| Пазлы бумажный | 356 | 180 | 75 - 100 |
| Пазлы магнитный | 302 | 150 | 240 - 300 |
| Фотокамень |  |  |  |
| Фотокамень | 356 | 180 | 200 - 400 |
| Виниломагнит |  |  |  |
| Виниломагнит | 302 | 150 | 240 |
| Флаги |  |  |  |
| Флаги атлас (полиэфир) | 374 | 190 | 50 - 55 |
| Флаги (полиэстер) | 383 | 195 | 50 - 55 |

| Материал для термопереноса | Температура по Фаренгейту, оF | Температура по Цельсию, оС | Время, секунд | Давление |  | Снятие подложки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пленки PromaTex |  |  |  |  |  |  |
| PromaTex PromaFlex PU | 302 | 150 | 12 | среднее | По горячему |  |
| PromaTex PromaFlex PVC | 302 | 150 | 12 | среднее | По холодному |  |
| PromaTex PromaFlock | 302 | 150 | 12 | среднее | По холодному |  |
| Пленки Chemica |  |  |  |  |  |  |
| Chemica Hotmark PU | 311 | 155 | 17 | среднее | По холодному |  |
| Chemica Hotmark Metall | 284 | 140 | 17 | среднее | По холодному |  |
| Chemica Firstmark PVC | 302 | 150 | 17 | среднее | По холодному |  |
| Chemica UpperFlok | 320 | 160 | 17 | среднее | По холодному |  |
| Пленки Siser |  |  |  |  |  |  |
| Siser P.S. Film | 302 | 150 | 10 - 15 | низкое | По горячему |  |
| Siser Video Flex | 302 - 320 | 150 - 160 | 15 | среднее | По холодному |  |
| Siser Strip Flock | 320 - 329 | 160 - 165 | 15 | низкое | По холодному |  |
| Siser JET Flock | 356 | 180 | 20 | среднее | Перед нанесением на ткань |  |
| Термотрансферная бумага Lomond для струйной печати |  |  |  |  |  |  |
| Lomond для темных тканей (для струйной печати) | 320 | 160 | 25 - 50 | среднее | Перед нанесением на ткань |  |
| Lomond для светлых тканей (для струйной печати) | 320 | 160 | 25 - 50 | среднее | По холодному (через 5 - 10 сек, пока ткань ещё тёплая) |  |

Рекомендуется перед работой провести тест!

Проблемы и методы их устранения.

| N п/п | Проблема | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не светится дисплей после включения. | Нет напряжения или повреждена розетка. | Поменяйте розетку |
| 2 | Нет нагрева. | Нагреватель перегорел или неисправен термодатчик. | Замените нагревательный элемент или термодатчик |
| 3 | Бледные цвета. | Недостаточная температура или время. | Увеличьте температуру и время нагрева. |
| 4 | Размыто изображение. | Растекание краски из-за перегрева. | Уменьшите время или температуру. |
| 5 | Изображение частично размыто. | Недостаточный или не равномерный прижим. | Увеличьте силу прижима с поверхностью. |
| 6 | Яркий цвет, изображение размыто. | Перегрев или передержка. | Отрегулируйте температуру и время нагрева. |

Рекомендации по уходу за термопрессом.

Термопресс необходимо содержать в чистоте: периодически протирать его нагревательные элементы спиртом, а также вытирать пыль со всех остальных поверхностей.

Для поддержания работоспособности подвижных узлов термопресса периодически необходимо их смазывать тонким слоем масла, предварительно удалив остатки старой смазки.